ТУ 5262-001-96446611-2008

ВИТРАЖИ ПЛЕНОЧНЫЕ

(технология Decra Led)
Технические условия

1. Область применения

Настоящие технические условия распространяются на пленочные витражи (далее – витражи). Разнообразно применение витражей: они являются декоративным украшением помещений и зданий, окон, дверей, пропускают свет и дают возможность изолировать помещения от посторонних взглядов. Витражи отражают художественный образ и назначение сооружения, занимают значительное место в оформлении интерьера, создают свой неповторимый дизайн.

2. Нормативные ссылки

ГОСТ 111-2001 Стекло листовое оконное

3. Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
Витраж (франц . vitrage, от лат. vitrum - стекло) - орнаментальная или сюжетная декоративная композиция (в окне, двери, в виде самостоятельного панно) из стекла или другого материала, пропускающего свет.

Листовое стекло - бесцветное, прозрачное натрий-кальций-силикатное стекло, изготавливаемое методами флоат или вертикального вытягивания без какой-либо дополнительной обработки поверхностей, имеющее вид плоских прямоугольных листов, толщина которых мала по отношению к длине и ширине.

Самоклеющаяся свинцовая лента Decra Led - это лента с самоклеящимся низом, состоящая минимум из 99% чистого свинца. Может наноситься на любую чистую и сухую стеклянную поверхность. Пригодна к использованию как внутри, так и снаружи помещений и имеет 10-летнюю гарантию. Пригодна для украшения мебели, а также дверей и окон. Ленты Decra Led могут встречаться различных цветов: натуральный свинец, старое золото, латунь, белый, чёрный, графитовый, платиновый, натуральный и других цветов. Благодаря применению свинцовой ленты можно сделать витраж на цельном  стекле без спаивания изделий.

Бевели (фацеты) - фацетированные стеклянные элементы, которые изготавливаются из 5 мм плоского стекла с фацетированной кромкой.

Витражная пленка – это полиэфир наивысшего качества, защищенный несколькими слоями УФ фильтров, предохраняющих цвет от выцветания. Благодаря этой защите пленка не съеживается и устойчива к воздействию влаги и солнечного излучения.

4. Классификация, основные параметры и размеры

4.1 Витраж должен изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего технического условия.

4.2. Для изготовления пленочного витража применяют стекло марки М0-М7 согласно

ГОСТ 111-2001

4.3.Предельные отклонения размеров по длине и ширине листов стекла не должны превышать значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1

| Длина и ширина листа стекла, мм | Предельные отклонения по длине и ширине листов стекла, мм |
| --- | --- |
| до 1000 | +1,0 |
| свыше 1000 до 3500 | +2,0 |
| свыше 3500 | +4,0 |

4.4. Разность длин диагоналей листов стекла не должна превышать значений, указанных в таблице 2.

Таблица 2

| Длина диагоналей листа стекла, мм | Разность длин диагоналей листа стекла, не более, мм |
| --- | --- |
| до 1000 | 2 |  |
| свыше 1000 до 3500 | 3 |  |
| свыше 3500 | 5 |  |

5. Общие технические требования

5.1 Характеристики

5.1.1. По видам и количеству допускаемых пороков стекло для изготовления витражей должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 3 согласно ГОСТ 111-2001.

Таблица 3

| Марка стекла | Общее количество допускаемых пороков размером более 0,5 мм на один лист стекла площадью, м2 | Размеры пороков, мм, не более |
| --- | --- | --- |
|  | до 1 | свыше 1 до 5 | свыше 5 до 10 | свыше 10 до 15 | свыше 15 | локальные | линейные |
| M0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| M1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 |
| M2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 20 |
| M3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 3 | 30 |
| M4 | 1 | 4 | 6 | 10 | 15 | 3 | 30 |
| M5 | 2 | 6 | 10 | 15 | 20 | 3 | 50 |
| M6 | 2 | 8 | 15 | 20 | 30 | 3 | 100 |
| M7 | Не нормируется | Не нормируется |

Примечание:

1. Разрушающие пороки не допускаются.
2. Количество пороков размером до 0,5 мм не нормируется, если расстояние между ними не менее 500 мм. Если расстояние менее 500 мм, количество этих пороков включается в общее количество допускаемых пороков.
3. Допускается по согласованию изготовителя и потребителя устанавливать дополнительные требования к порокам в крае стекла.
4. Классификация, термины и определения нормируемых пороков приведены в приложении А.

5.1.2. Фацеты

Фацетированные стеклянные элементы изготовляются из 5 мм плоского стекла с фацетированной кромкой толщиной 1,5 мм. Тонкая внешняя кромка позволяет превосходно соединять фацеты со свинцовой лентой и цветной самоклеющейся пленкой.

Использование фацетированного стекла в сочетании со свинцовой лентой и цветными пленками дает прекрасные эффекты, обогащенные еще и трехмерным.

Фацетированные стеклянные элементы применяются различных размеров и форм, а также в наборах из нескольких элементов. Фацеты наклеиваются на стекло с помощью клея, упрочненного лучами УФ. При правильном пользовании клеем и следовании указаниям относительно способа наклеивания получается изделие наивысшей степени прочности.

Преимущества использования:
Использование фацетов на стекле снижает риск возникновения трещин, вызванных атмосферным давлением или температурой.

Адгезия:

Фацетированные стеклянные элементы приклеиваются на стекло с помощью клея, упрочненного ультрафиолетовыми лучами с помощью ультрафиолетовой лампы.

Продолжительность адгезии составляет 30 секунд.

Правила:

Ультрафиолетовые лучи, используемые для упрочнения клея, вредны. Во время работы следует пользоваться защитными очками и защитными рукавицами.

По видам и количеству допускаемых пороков фацеты, используемые при изготовлении витражей должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 4.

Таблица 4

| Общее количество допускаемых пороков размером более 1 мм на один фацет площадью, м2 |
| --- |
| до 0,001 | свыше 0,001 до 0,01 | свыше 0,01 до 0,1 |  |
| 1 | 2 | 2 |  |

5.1.3. Витражная пленка

Самоклеющиеся пленки Decra Led поставляются в листах размером 660×460 мм. Пленки имеют очень богатую гамму цветов и оттенков, как однородных, так и с мраморной текстурой. Фактурные пленки изготавливаются вручную, с помощью добавления различных красителей в основной цвет. Принимая во внимание эту технику изготовления, никогда два листа пленки не будут идентичны.

Технические данные:

Основой цветной витражной плёнки является самоклеящийся компонент Милар ТМ фирмы Дюпон Компани. Краситель плёнки не блекнет и очень устойчив к влажности, растворителям, и т.п.

Цветная поверхность плёнки Decra Led искусственно подвергалась старению в «Камере искусственного старения Ксенон», чтобы исследовать прочность окраски. Результаты оценивались по шкале Бленуола, от 1 до 8, в соответствии с техническими требованиями DIN 16525 (DIN – это перечень немецких промышленных норм). Все цвета получили оценки от 7 до 8 в условиях непосредственного излучения УФ и при одновременном влажном старении.

Помимо этого плёнка Decra Led уплотнена при помощи протектора поверхности. Этот дополнительный слоистый пластик поглощает до 90% натурального излучения УФ, в зависимости от градуса географической широты, прежде чем свет достигнет настоящего красителя. Так как УФ фильтр соединён с компонентом Милар ТМ, краска пленки безопасным образом уплотнена и защищена от внешнего влияния. Преимущества уплотнения поверхности: блеск стекла и защита цвета от царапин или повреждений, моющих средств для стекла и т.п.

Плёнки можно использовать в стеклопакетах (как однокамерных, так и двухкамерных). В однокамерных стеклопакетах рекомендуется наклеивать плёнку со стороны помещения, в двухкамерных – на внутреннем или среднем стекле.

По видам и количеству допускаемых пороков витражная пленка, используемая при изготовлении витражей должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 5.

Таблица 5

| Общее количество допускаемых пороков размером более 1 мм на витражную пленку площадью, м2 |
| --- |
| до 0,1 | свыше 0,1 до 0,5 | свыше 0,5 до 1 |  |
| 1 | 2 | 2 |  |

Допускается применение при изготовлении пленочных витражей также и других материалов, подходящих под определенный витраж, таких как ЗМ (Америка) и d-c-fix (Германия). Технические характеристики данных материалов представлены в приложении В.

5.1.4. Свинцовая лента.

Содержание свинца:

Свинцовая лента выполнена из мелких размельчённых блоков свинца, содержащих некоторые примеси цветных металлов.
Минимальное содержание свинца (Pb) - 99%;
Максимальное содержание свинца (Pb)- 99,6%

Допустимая ширина свинцовых лент:

Овальный профиль: 3 мм, 3,5 мм, 4,5 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм, 15 мм*, 18 мм*

Плоский профиль: 6 мм, 9 мм, 12 мм, 15 мм*, 18 мм*

*только на заказ  - при минимальном количестве – 1 упаковка (10 бобин).

Овальный профиль 3 мм имеет двойное сплетение. Из-за малой ширины требуется большая осторожность во время ее применения, для того чтобы обеспечить хороший контакт с поверхностью.

Допустимые отклонения:

Ширина: профиль овальный и плоский: от 3 мм до 18 мм – плюс/минус 0,25 мм

Толщина: профиль овальный: от 3 мм до 12 мм (в том числе: свинцовая лента, клей и защитный слой) – 0,7 мм – плюс/минус 0,1 мм; профиль плоский: от 6 мм до 12 мм (в том числе: свинцовая лента, клей и защитный слой) – 0,4 мм – плюс/минус 0,1 мм.

Прилипание:

Тип прилипания: 100% акрил. Толщина: минимальная толщина акрилового слоя  50 микронов (без промежуточного слоя).

Свойства:

Сдираемое прилипание к стеклу 900 Gm/9 мм – через 10 минут (2599 G/25 мм)

Сдираемое прилипание к стеклу 1000 Gm/9 мм – через два часа (2800 G/25 мм)

Сдираемое прилипание к стеклу 1 кг/9 мм×25 мм – 200 минут

Приведённые выше данные являются средними результатами и касаются исследований над лентой шириной 9мм после приклеивания на плоское чистое стекло

Тепловые свойства:

Температура применения: амплитуда температур, в которых лента может выполнять свою роль:

-25°С до +100°С.

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и свету:

не теряет цвета и не кристаллизуется. Минимальный период использования – 10 лет.

Летучие компоненты:

Самоклеющаяся свинцовая лента имеет низкую фугитивность (летучесть).

Упаковка:

Лента поставляется на пластмассовых бобинах, которые не подлежат возврату.

Складирование:

Период складирования самоклеющейся свинцовой ленты при внешней температуре составляет 2 года, при условии, что лента хранится в горизонтальном положении в оригинальных уплотненных коробках.

5.1.5. Клей Евро Бонд

Состав:

Компонент – Изоборнилакрилат
Объём 50 – 100%
Символ Xi

Физические и химические свойства:
-Жидкое вещество, бесцветное, нерастворимое в воде
-Характерный запах
-Не взрывоопасно
-Чувствительно к свету
-Температура кипения – не известна
-Температура воспламенения – от 180 градусов С
-Температура плавления - не известна
-Плотность 1 100 г/см3 при температуре 20 градусов С

Стабильность и реактивность:

-Вещество не смешивается с водой
-Отсутствие информации об опасных реакциях, если вещество используется в соответствии с предусмотренным предназначением

-Отсутствие информации об опасных продуктах разложения

-Чувствительно к свету

Токсикологическая информация / идентификация опасности:
Раздражает глаза, дыхательную систему и кожу.

Экологическая информация:
Представляет небольшую опасность или вообще не представляет опасности для окружающей среды. Клей вызывает выщелачивание земли.

5.2 Маркировка, упаковка

5.2.1. Поверхность готового витража маркируют любым, не повреждающим витраж способом, согласованным изготовителем и потребителем.

5.2.2. При упаковывании витражи должны быть переложены прокладочными материалами. В одной упаковке должно быть не более пяти витражей одного размера. В качестве прокладочного материала применяют бумагу по ГОСТ 16711, ГОСТ 8273 (кроме марок Ж и Е) или другой вид бумаги, не содержащей царапающих включений, порошковые материалы, прокладки на основе полимеров и другие материалы, не содержащие царапающих включений.

5.2.3 Витражи упаковывают в ящики, пакеты разборные, L-образные пирамиды, специализированные контейнеры для листового стекла или другой вид тары по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.

5.2.4. В каждую единицу тары устанавливают витражи одного размера. Допускается по согласованию изготовителя и потребителя устанавливать в одну единицу тары витражи разных размеров.
Витражи устанавливают так, чтобы исключалась возможность их смещения относительно друг друга.

5.2.5. При упаковывании в тару должны быть приняты меры по обеспечению сохранности витражей от механических повреждений и атмосферных осадков.

В качестве упаковочного материала используют бумагу по ГОСТ 515, ГОСТ 8828, энергофлекс и воздушно-пузырчатую пленку по ТУ 2244-069-04696843-2003 и другие, при этом стопу витражей с обеих сторон закрывают упаковочным материалом по всей поверхности стекла, края загибают, образуя пакет.

5.2.6 Стекло, поставляемое в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, упаковывают по ГОСТ 15846.

5.2.7 На каждую единицу тары прикрепляют ярлык, в котором указывают:
 . наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;
 . условное обозначение витража;
 . количество витражей, шт.;
  . дату отгрузки.
Допускается в ярлыке указывать дополнительную информацию, расшифровка которой приводится в технической документации изготовителя.

6. Транспортирование и хранение

6.1 Витражи транспортируют любым видом транспорта в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта, размещение и крепление в транспортных средствах - в соответствии с «Техническими условиями погрузки и крепления грузов».

6.2. При транспортировании тара с витражами должна быть размещена так, чтобы торцы витража были расположены по направлению движения транспорта, и закреплена так, чтобы исключалась возможность его перемещения и качания в процессе транспортирования.

6.3. При транспортировании, погрузке и выгрузке витража должны быть приняты меры, обеспечивающие его сохранность от механических повреждений и атмосферных осадков.

6.4 Витражи должны храниться в закрытых, сухих, отапливаемых помещениях в распакованном виде, переложенные бумагой или другими прокладочными материалами.
При хранении витражи должны быть установлены на стеллажи или пирамиды на резиновые или войлочные подкладки в наклонном положении с углом наклона к вертикали от 5 до 15°.
Допускается хранить витражи в таре (кроме контейнеров) при условии, если тара, прокладочные, уплотняющие и упаковочные материалы не подвергались увлажнению, при выполнении остальных требований данного раздела.

7. Указания по эксплуатации

7.1. При распаковывании транспортной тары, хранении и эксплуатации витражей не допускается:
 . взаимное касание витражей без прокладки между ними бумаги, а также касание о твердые предметы;
 . протирание витражей жесткой тканью и тканью, содержащей царапающие включения;
 . удары жесткими предметами;
 . очистка витража жесткими щетками;
 . длительное присутствие влаги на витража;
 . эксплуатация в агрессивной среде.

7.2. Правила монтажа витражей, как и для стекла  в светопрозрачные конструкции устанавливают в нормативной (проектной, конструкторской) документации на эти конструкции.

Приложение А (обязательное)

Классификация, термины и определения нормируемых пороков листового стекла

А1. По своей природе и причине возникновения пороки делятся на включения (пороки стекломассы), пороки формования, пороки, вызванные механическими повреждениями и прочие пороки.

Термины и определения основных видов видимых нормируемых пороков листо-вого стекла приведены в таблице А1.

Таблица А1

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1 Включения (пороки стекломассы) |
| Разрушающее включение | Включение в стекле, сопровождающееся трещинами и (или) посечками |
| Неразрушающее включение | Включение в стекле, не сопровождающееся трещинами и (или) посечками |
| 1.1. Газообразные включения |
| Пузырь | Полость в стекле различных размеров и формы |
| Закрытый пузырь | Пузырь, полость которого находится в толще стекла и не сообщается с внешней средой |
| Открытый пузырь | Пузырь, полость которого выходит на поверхность стекла и сообщается с внешней средой |
| Поверхностный пузырь | Пузырь, находящийся в непосредственной близости от поверхности стекла и сопровождающийся деформацией поверхностного слоя стекла |
| Капиллярный пузырь | Пузырь в виде капилляра, длина которого в десять или более раз превышает диаметр |
| Мошка | Пузырь, размеры которого не превышают 1 мм |
| 1.2. Кристаллические включения |
| Камень | Включение в стекле различных размеров, формы и цвета, имеющее кристаллическую структуру: продукт разрушения огнеупоров (огнеупорный камень, черная точка), непровар шихты (шихтный камень, черная точка), продукт кристаллизации стекла (рух), окалина |
| 1.3. Стекловидные включения |
| Свиль | Включение, имеющее стекловидную структуру, которое по химическому составу и физическим свойствам отличается от основного стекла |
| Внутренняя свиль | Свиль, находящаяся в толще стекла и не влияющая на качество поверхности |
| Поверхностная свиль | Свиль, находящаяся в непосредственной близости от поверхности стекла и сопровождающаяся деформацией поверхностного слоя стекла |
| Грубая свиль | Локальная свиль с выраженной поверхностью раздела, хорошо видимая невооруженным глазом |
| Нитевидная свиль | Свиль, имеющая форму четкой или нечеткой, резко ограниченной или с постепенным переходом в массу стекла нити или пучка нитей |
| Узловая свиль | Грубая свиль с отходящими от нее нитевидными свилями |
| Шлир | Поверхностная свиль в виде капли чужеродного стекла, сохранившей свою форму, бесцветная или слегка окрашенная |
| 2. Пороки формования |
| Отпечатки валков | Небольшие углубления на поверхности стекла, иногда сопровождающиеся налетом белого или серого цвета |
| Кованость | Мелкие деформации поверхности стекла в виде выпуклостей и вогнутостей, создающие непрерывный характерный искажающий рисунок в виде пятен, ряби различной интенсивности |
| Прилипшая крошка | Мелкие частицы стекла, приварившиеся к поверхности листа стекла |
| 3. Пороки, вызванные механическими повреждениями |
| Царапина | Острое механическое повреждение поверхности стекла в виде черты. В зависимости от ширины различают царапины грубые и волосные |
| Заполированная царапина | Царапина с размытыми (оплавленными) краями |
| Потертость | Механическое повреждение поверхности стекла в виде сплошной или прерывистой полосы, вызывающее ухудшение прозрачности |
| Скол | Нарушение геометрии листа стекла в виде углубления на торцевой поверхности |
| Выступ | Нарушение геометрии листа стекла в виде выступа на торцевой поверхности |
| Отбитый угол | Нарушение геометрии угла листа стекла, вызванное откалыванием части стекла |
| Трещина | Нарушение целостности стекла, проходящее через всю толщину |
| Посечка | Нарушение целостности стекла, не проходящее через всю толщину стекла и имеющее ограниченную длину |
| 4. Прочие пороки |
| Выщелачивание | Матовый налет или радужная окраска на поверхности стекла в виде пятен различных размеров и формы |
| Дросс | Налипание на поверхность стекла частиц оксидов олова |
| Блюм | Помутнение поверхности стекла голубоватого, серовато-белого, серовато-желтого и др. оттенков после вторичной термообработки стекла |

А2. По характеру воздействия на стекло, пороки делятся на разрушающие и неразрушающие.

Разрушающие пороки - трещины, посечки, а также другие виды пороков, сопровождающиеся трещинами и (или) посечками.
Неразрушающие пороки - любые виды пороков, не относящиеся к разрушающим.

А3. По форме и размерам пороки делятся на локальные и линейные.

Локальные - пороки, имеющие примерно одинаковые размеры по разным направлениям.
Линейные - пороки, у которых один из линейных размеров значительно превышает другие.

Примечание:

При отнесении пороков к локальным или линейным принимают во внимание только их форму и размеры. Как правило, к локальным порокам относятся включения, сколы, выступы, отбитые углы, к линейным - царапины, потертости, трещины.

Приложение В

### Характеристики пленки d-c-fix

#### Ширина и длина рулонов

45 см / 67,5 см / 90 см

Длинные рулоны: длина 15 м / 10 м / 5 м (в зависимости от вида)

Короткие рулоны: длина 2 м / 2,1 м / 1,5 м / 1 м (в зависимости от вида)

#### Толщина

#### 100 ± 7 μm или 0,1 ± 0,007 мм

#### Срок службы

*Складирование. По возможности хранить в прохладном и сухом помещении при комнатной температуре (23 °C ± 2 °C), избегать прямого солнечного облучения. Нельзя, чтобы температура длительное время превышала 40 °C

| Складирование* в неиспользуемом виде Диапазон температур 0-40 °C Нормальная влажность воздуха | Примерно 20 лет |
| --- | --- |
| Витражная на наружных стеклах рамы южная сторона, прямое солнечное облучение | Около 2 лет |

#### Адгезия

Дисперсионный клей на акриловой основе с уменьшенной начальной адгезионной (приклеивающей) способностью, дает возможность репозиционировать (переклеивать) пленку:

беспроблемная корректировка при наклеивании

окончательное прочное приклеивание через 1-2 дня

#### Термостойкость

#### Пленка обычного качества выдерживает кратковременное воздействие температуры в 800C или 600C в течение месяца, но при этом возможно незначительное изменение окраски. Светостойкость

По восьми бальной шкале - 6 балов, при чем самый низший балл = 1.

Светостойкость витражной пленки – 2 года на южной стороне здания.

#### Химическая стойкость

Не подвергается воздействию алкоголя, бензина и воды.

Разрушается под воздействием ацетона.

#### Наружное использование:

Пленка не была разработана специально для наружного использования, поэтому подходит лишь для кратковременного наружного использования (примерно в течение месяца).

При длительном наружном использовании возможны негативные последствия: изменения цвета и глянца, отслаивание пленки при постоянной сырости, самопроизвольное удаление пластификатора (за счет чего пленка становится жесткой и через 2-3 года удаляется с трудом).

#### Экологичность

Самоклеящаяся пленка d-c-fix обладает таким стандартом безопасности, который отвечает требованиям ЕС, предъявляемым к детским игрушкам, и поэтому может использоваться для отделки в детской комнате.

Характеристики пленки 3М

- Долговечный безусадочный полупрозрачный графический материал

- Равномерная цветовая окраска как в проходящем, так и в отраженном свете

- Слабозеркальная внешняя поверхность предотвращает появление паразитных бликов

- Пленка 7725-314 с эффектом запыленности придает поверхности вид стекла, равномерно матированного способом химического травления

- Пленки 7725-323, -324, -326, -327, и -331 с эффектом инея создают эффект стекла, равномерно обработанного пескоструйным аппаратом.

| Характеристика | Описание |  |
| --- | --- | --- |
| Цвет и наименование пленки | «Хрусталь» с эффектом инея | «Хрусталь» с эффектом запыленности |
|  | 323 Розовый иней 324 Хрустальный иней 326 Зеленый иней 327 Голубой иней 331 Золотистый иней | 314 Матовый хрусталь |
| Прозрачность | Полупрозрачная | Полупрозрачная |
| Тип подложки | Прозрачная, синтетическая | Прозрачная, синтетическая |
| Тип клеевого слоя | Прозрачный, самоклейкий | Прозрачный, самоклейкий |
| Минимальная температура приклеивания | +4C | +4C |
| Поверхность приклеивания | Только плоская | Только плоская |

Гарантийная долговечность

| Пленки серии 7725 SE | Эксплуатация в вертикальном положении отклонение от вертикали не более + 10 |
| --- | --- |
|  | С эффектом запыленности | С эффектом инея |
|  | 7725-314 | 7725-323 7725-327 7725-324 7725-331 7725-326 |
|  | Сев. и Центр. Европа | Средиземноморье | Сев. Африка Ближн. Восток | Сев. и Центр. Европа | Средиземноморье | Сев. Африка Ближн. Восток |
| На открытом воздухе | 5 лет | 3 года | 2 года | 4 года | 3 года | 2 года |
| В помещениях (без УФ) | 15 лет | 15 лет | 15 лет | 15 лет | 15 лет | 15 лет |
| Внутри и снаружи витрин | 7 лет | 5 лет | 4 года | 7 лет | 5 лет | 4 лет |

Физические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Толщина (тест ISO 4593) | 0,08 - 0,12 мм |
| Прочность на растяжение (минимум) (тест ISO 1184-1983) Флуоресцентная и с эффектом запыленности С эффектом инея | при 23C 22 Н/25 мм 15 Н/25 мм |
| Безусадочность в наклеенном состоянии (тест FTM-14) | менее 0,3 мм |
| Допустимая температура эксплуатации | От -29 до +80C |

Клеевая прочность

Материал основы – акрилопласт (тест FTM-1) 17 Н/25 мм

Примечание: ISO означает стандарты, принятые Международной организацией по стандартизации, а FTM – испытательные методики Европейской ассоциации производителей лент Fimat.

Химическая стойкость

- Обеспечивает умеренную стойкость к действию слабых растворов кислот, щелочей и солей

- Отличается высокой влагостойкостью

ВИТРАЖИ ПЛЕНОЧНЫЕ

(технология Decra Led)

ТУ 5262-001-96446611-2008

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Введены впервые

Срок действия с 01.01.2008 г.

2008 г.

Содержание

1. Область применения                                                                                                         2

2. Нормативные ссылки                                                                                                        2

3. Определения	2

4. Классификация, основные параметры и размеры	2

5. Общие технические требования	3

6. Транспортирование и хранение	6

7. Указания по эксплуатации	7

Приложение А (обязательное)	7

Приложение В	8